Materiales

Construcción de paneles, muros y elementos museográficos

El material más empleado en los montajes de exposiciones es la madera y sus derivados, sobre todo por la facilidad de su manipulación y por las posibilidades de acabados que ofrece. La presentación más habitual es en tableros. Los más empleados son:

Tableros de aglomerado, realizados con viruta prensada, son los más elementales, baratos y los más utilizados, pero exigen obligatoriamente un acabado para que su aspecto tenga una cierta uniformidad. Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión y sin ningún acabado posterior. Existen principalmente tres tipos de aglomerado según su fabricación: de una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa las virutas son de tamaño semejante y están distribuidas de manera uniforme, resultando una superficie relativamente basta por lo que no admite bien ningún acabado. El de densidad graduada tiene virutas muy finas en las superficies y más bastas en el núcleo siguiendo una transición uniforme. Su superficie es más suave y permite ciertos acabados. El de tres capas tiene el núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. Suele ser de color marrón claro moteado y sus cantos son más bastos que la superficie (aglomerado de tres capas). Como consecuencia, los cantos no admiten bien el fresado ni el pintado. Sin embargo su superficie se puede pintar sin problema y admite perfectamente ser chapada o plastificada. Es recomendable para cualquier función en el que no quede visto (partes ocultas de mobiliario, tablero para encima del somier, cabeceros forrados, etc) o para mobiliario muy barato, provisional o de almacén. Los niños lo utilizan también para secar hojas de árboles entre dos tableros.  En construcción se utiliza el aglomerado sin cubrir en división de interiores, como base de cubiertas, enfoscados, montaje de stands, bases para suelos, etc. No se puede utilizar en condiciones de humedad (exteriores, cuartos de baño, etc) pues tiende a hincharse y no se recupera con el secado. Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo que es un tipo de aglomerado al que se le añaden productos químicos que repelen la humedad.

Tableros de contrachapado: se fabrican superponiendo, pegando y presnando láminas finas de madera de baja calidad (calabo, okume, eucalipto, …) alternando ortogonalmente la dirección de las vetas para darle más resistencia. Con menos espesor consigue menos resistencia que el aglomerado. Existen diferentes tipos de contrachapados según los diferentes usos y en función de la especie de madera utilizada, el tipo de encolado y la calidad de las chapas. La construcción de todos ellos se basa en la superposición de placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí. Deben ser simétricos con respecto a la placa o placas centrales (alma). Esta disposición alterna de las fibras (en ángulo recto) es lo que le da una gran estabilidad dimensional, una gran resistencia al alabeo y una no dirección natural de ruptura. Existe también el contrachapado al hilo (las fibras de cada chapa van en la misma dirección) que se utiliza principalmente como sustitutivo de la madera maciza en los laterales de cajones. La calidad de un contrachapado viene dada por la calidad de sus chapas y el tipo de adhesivo empleado en su fabricación. Existen las siguientes clases de contrachapado: 1.- Contrachapado de interior. Sirve para aplicaciones de interior no estructurales y normalmente tiene una cara de mayor calidad que la otra. 2.- Contrachapado de exterior. Los hay para exposición total o parcial al exterior y sirve para aplicaciones no estructurales. 3.- Contrachapado náutico. Es un contrachapado estructural de alta calidad con las dos caras de calidad fabricado principalmente para usos náuticos. 4.- Contrachapado estructural. Está indicado para usos industriales en los que la resistencia y durabilidad son las características primordiales. Las caras suelen ser de peor calidad.

Tableros de DM: el DM es una fibra de madera de alta densidad prensada. Puede conseguir una dureza y una capacidad de manipulación igual a la de la madera, es mucho más resistente que los anteriores y es también más caro. También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media. Está fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se utiliza como aglutinante un adhesivo de resina sintética. Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato. Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales o artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Son una base óptima para lacar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. Se puede utilizar como lienzo para pintar, como base para maquetas, como trasera y fondo de cajones en muebles y como trasera de portafotos, posters y puzzles. También se usa para hacer formas, peanas, para tallar e incluso para hacer esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor adecuado). No es apto para exterior ni condiciones húmedas.

Tablex: flexa mucho porque sus grosores son mínimos, se puede utilizar cuando se quieren conseguir superficies curvas. Es un tablero fabricado a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas. Tiene una cara lisa y otra rugosa y se caracteriza por su extremada dureza. Su color es marrón oscuro y se comercializa en grosor de 3,2mm. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Existe también perforado para permitir la aireación. Es un tablero barato. Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones. También es muy utilizado como base para pintar y para algunas partes de embalajes. También como trasera de portafotos, posters y puzzles, y como protección de mesa para hacer cortes con cuter. Forrado con tela y con imprimación, se utiliza como lienzo.

Sistemas de colgado: para colgar obra, se suele atornillar a la pared (directamente o mediante pletinas en caso de mucho peso). Se pueden utilizar tornillos de seguridad, son placas que van atornilladas al marco y que se enganchan a un clip de la pared que sólo se abre con una llave especial. También se utilizan carriles de colgado de obra, que pueden ser por barra fija, por cadena o por hilo de nylon. Para sujeción de cartelas y láminas de poco peso, se utilizan cintas de doble cara o blu-tack.

Sistemas de iluminación artificial: Para elegir las fuentes de luz más adecuadas a cada caso, hay que tener en cuenta:

- la adecuada conservación de la obra de arte: conviene elegir fuentes lumínicas que tengan un factor de deterioro pequeño.

- Ahorro de energía: es conveniente diseñar sistemas fijos que den un alumbrado general con bajo nivel de iluminación más un alumbrado localizado de apoyo.

Los factores que hay que tener en cuenta en un alámpara:

- Índice de Reproducción Cromática IRC: Es la capacidad que tiene una lámpara para reproducir los colores. Se mide del 1 al 100. En un museo se deberán usar lámparas con un índice de 100, que es la reproducción de color más fiable

- Vida útil: Es el período de tiempo que va desde que la lámpara empieza a funcionar hasta que el flujo luminoso ha descendido al 80%. En lámparas de interiores la vida útil suele ser de 1.000 a 60.000 horas. En museos hay que tener en cuenta que las lámparas permanecen encendidas muchas horas y que no siempre es fácil reponerlas en algunas ubicaciones.

- Eficacia luminosa: Es el flujo luminoso que proporciona una fuente por cada vatio que consume de la red eléctrica. Se mite den lúmenes x vatio (lm/w). En el mercado actual el intervalo va de 10 a 200 lm/w, es importante este factor a la hora de calcular el consumo energético.

- Temperatura de color: Parámetro que sirve para definir la frialdad o calidez de las radiaciones de una fuenta. Se expresa en Kelvin “k”.

  - La más cálida es menor o igual a 3.000 K

  - La neutra se sitúa entre 3.000 a 5.000 K

  - La fría será igual o superior a 5.000K

Este factor es fundamental para medir la calidad y confort en el museo: un espacio iluminado con fuentes de temperatura de color de cerca de 3.000 K da la sensación de espacio cálido incluso térmicamente.

Tipos de lámpara:

- Incandescentes: funcionan al circular la corriente eléctrica por un filamento, éste se pone incandescente y emite energía. Tiene un buen índice de reproducción cromática, la temperatura de color es buena (en torno a 2.700 o 3.200 K), pero baja eficacia y vida útil corta. Son las más utilizadas en museos y galerías, ya que pueden usarse tanto para iluminación general como puntual.

- Lámparas de descarga o fluorescentes: producen luz por descarga en el seno de gases (por electroluminiscencia) y sólidos (por fotoluminiscencia). Tiene una buena temperatura de color, elevada eficacia luminoso, una vida útil muy superior a las incandescentes, pero un índice de reproducción cromático que no alcanza el 100. Es una luz muy buena cuando se trata de iluminar grandes espacios, ya que es una luz muy homogénea.

- Las lámparas de alta presión se utilizan de forma limitada en los museos. Las ventajas es que tienen un alto rendimiento luminoso y bajo consumo, pero con bajo índice de reproducción cromática.

- Los sistemas de fibra óptica consisten en docenas de pequeñas fibras cubiertas de una funda de plástico, formando una serie de colas que se insertan en una caja de luz que, a su vez, contiene generalmente una lámpara halógena, un transformador, un ventilador, controladores de intensidad y la opción de filtros. La luz que transmiten las fibras ópticas tiene una cualidad brillante, y de ella ha desaparecido las radiaciones ultravioleta e infrarroja. Es un sistema muy adecuado para vitrinas, ya que permite situar la fuente de calor en un lugar alejado.

No obstante, a la hora de utilizar estas lámparas no hay reglas fijas, aunque sí existen unos estándares convencionales en cuanto a conservación: 50 lux para materiales sensible (telas), 150-200 luz para pintura sobre óleo y 300 lux para los restantes.

Sistemas de embalaje: Las cajas de embalaje tienen que estar preparadas para proteger las obras de daños mecánicos (golpes) y contra oscilaciones en temperatura y humedad relativa. Suelen estar realizadas en madera contrachapada de okume/calabo de 12 mm de espesor en tapa y fondo y 22 mm en costado. El contrachapado se puede recubrir también con formica para reforzar su impermeabilidad, actuando como barrera antihumedad. Interiormente, la caja va revestida con una capa de aislamiento término. El material de acolchado es a base de bandas de espuma de polietileno, totalmente inerte. Para los materiales envolventes, existe el:

Glassine

Tissue Lambrapro, de gran suavidad y resistencia, indicado para el embalaje de esculturas de pequeño y gran formato y para recubrir las zonas de embalaje que estén en contacto directo con las obras.

Bullkraft, papel de acolchado en embalaje de proytección.

Espumas:

- Espumas de polietileno: material de acolchado y antivibratorio para cajas de cuadros y esculturas. Se sirve en tiras o planchas cono sin adjhesivo, presentándose en diferentes grosores y densidades atendiendo al peso y volumen del objeto que haya de proteger.

- Espumas de poliestireno: material con el que se recubre interiormente los embalajes de madera, cuya función es la de servir de agente aislante, tanto término como antihumedad.´

- Espumas de poliuretano, material más conocidao como goma-espuma, se utiliza en el acolchado de escultural de pequeño tamaño, cerámicas y objetos frácilges, Se puede forrar con papel de seda para evitar abrasiónj al entrar en contacto directo con los objetos.